ANTAKİM®-GOLD-2001

ANTAKİM -GOLD- SERİSİ

Yüksek Oranda Su Azaltıcı /    Süper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

# STANDARTLAR

TS EN 934-2 ÇİZELGE 3.1 ve 3.2

# TANIM

ANTAKİM® -GOLD-2001, betonun karma suyunu azaltarak erken ve nihai dayanımını arttıran, süper akışkanlaştırıcı beton katkısıdır.

# KULLANIM ALANLARI

- Pompalı/Pompasız hazır beton üretimlerinde,

- Düşük S/Ç’ye sahip ve/veya ön germeli beton üretiminde,

- Kütle betonları ve şantiye karışımlarında.

# AVANTAJLARI

- TS-EN 934-2 Ç3.1 ve 3.2 Standardının ön gördüğü su azaltma değerini katkısız  betona göre sağlar.

- Özel formülü sayesinde çimento ve diğer ince tanecikleri bağlayıcı pastası içerisinde homojen dağıtır. Bu dağılım, hidratasyonun daha geniş yüzeyde gerçekleşmesini sağlar ve basınç mukavemetlerini önemli ölçüde yükseltir.

- Düzgün yüzeyli, kolay pompalanabilen, homojen bir beton elde edilmesini sağlar.

- Betonun geçirimsizliğini arttırarak büzülme ve sünme gibi mekanik özelliklerini iyileştirir.

- Özellikle bahar aylarında, kalıp alma süresini olumsuz etkilemeden betonun kıvam korumasını sağlar.

# DOZAJLAMA

Dozajlama metodu; Bağlayıcı ağırlığının % 0,8 - % 2,0 arasında olması önerilir.

# AMBALAJ VE DEPOLAMA

1000 Litrelik IBC, Dökme

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığından koruyarak +5 ile +25 derece arasında depolandığında, üretim tarihinden itibaren raf ömrü 12 aydır.

# ÖNLEMLER

- Uzun süre bekleme halinde kullanmadan önce ürünü çalkalayarak, karıştırarak veya sirkülasyon pompasıyla homojen hale getiriniz.

- Gözle ve ciltle temastan kaçınılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm / Renk	Homojen Sıvı / Kahverengi

Yoğunluk	1,15 ± 0,03 kg/litre

Ph Değeri	6 ± 0/05

Klorür iyonu içeriği (TS EN 480-10)	< %0,1

Alkali Miktarı (TS EN 480-12)	< % 6

Katı Madde Miktarı	32 ± %5