ANTAKİM®- ANTİSET.B-1

ANTAKİM®- ANTİSET.B-1

Sertlaşmeyi Hızlandırıcı Beton Katkısı

STANDARTLAR

TS EN 934-2 ÇİZELGE 7

TANIM

ANTAKİM®- ANTİSET.B-1, çimentonun hidratasyonunu hızlandırarak betonun daha erken priz almasını sağlayan katkı malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Soğuk havalarda dökülen betonlarda

- Prefabrikasyon betonlarda

- Erken mukavemet istenen betonlarda

AVANTAJLARI

- ANTAKİM®- ANTİSET.B-1 Prekast uygulamalarında, erken kalıp alınması, soğuk derz ihtimalinin azaltılması, kohezif ve akışkan beton üretiminde kullanılır.

- ANTAKİM®- ANTİSET.B-1 suda eriyen organik ve mineral tuz esaslı, özellikle kış şartlarında betonun dondan korunması için üretilen bir beton antifrizidir.

- ANTAKİM®- ANTİSET.B-1 çimento ve kum moleküllerini bağlayıcı pastası içerisinde mükemmel dağıtır. Bu mükemmel dağılım, hidratasyonun daha geniş yüzeyde gerçekleşmesini sağlar ve özellikle ilk yaş basınç mukavemetlerini önemli ölçüde yükseltir.

DOZAJLAMA

Dozajlama metodu; Bağlayıcı ağırlığının % 0,8 - %5,0 arasında olması önerilir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

1000 Litrelik IBC,

DÖKME

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığından koruyarak depolandığında üretim tarihinden itibaren raf ömrü 12 aydır.

ÖNLEMLER

- Uzun süre bekleme halinde kullanmadan önce ürünü çalkalayarak, karıştırarak veya sirkülasyon pompasıyla homojen hale getiriniz.

- Gözle ve ciltle temastan kaçınılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm / Renk	Homojen Sıvı

Yoğunluk 	1,20 ± 0,03 kg/litre

Ph Değeri	 6,5 ± 1,5

Klorür iyonu içeriği (TS EN 480-10)   < %0,1

Alkali Miktarı (TS EN 480-12)	 < % 8

Katı Madde Miktarı 	 40 ± % 5