ANTAKİM®- NE.WATER-PR.

ANTAKİM –NE. WATER-PR. SERİSİ

NE.WATER-PR. SERİSİ ürünler, beton için özel olarak geliştirilmiş su geçirimsizlik katkılarıdır.

Sağladığı Faydalar :

- Her türlü çimento ile kullanıma uygundur.

- Betonun işlenebilirliğini arttırır

- Betonun kolay yerleştirilmesini ve sıkıştırılmasını sağlar.

- Daha yoğun beton ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmesine yardımcı olur.

- Su sızdırmazlığını arttırır.

- Betonun dayanıklılığını ve mukavemetini arttırır.

- Donatılarda korozyona neden olacak klorür veya başka herhangi bir bileşen içermez. Bu nedenle betonarme yapılarda kullanıma uygundur.

Kullanım Yerleri:

- Su tankları, Su kanalları, Su yapıları

- Atık su arıtma havuzları

- Tüneller ve menfezler

- Kanalizasyon işleri

- Rezervuar ve barajlar

- Su yalıtımı gereken tüm beton yapılar

Kullanım Şartları: Beton dizaynı ve katkı kullanım dozajı, istenilen beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar denemeleri ile belirlenmelidir.

Kullanım Dozajı: NE.WATER-PR. SERİSİ ürünlerin dozajı, karışım dizaynı içerisinde bulunan toplam bağlayıcı miktarına göre ayarlanmalıdır. Bu oran beton karışım dizaynında kullanılan çimento, agrega, mineral katkı, su bileşenleri ve ayrıca istenilen taze ve sertleşmiş beton özeliklerine göre değişim göstermektedir. Bu nedenle kullanım oranı belirlenmeden önce taze ve sertleşmiş betondan beklenen özelliklere göre laboratuvar denemeleri yapılmalı ve karışım oranı bu deneylere göre belirlenmelidir.

Uygulama Yöntemi: NE.WATER-PR. SERİSİ ürünler karışım suyuna ilave edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm / Renk	Homojen Sıvı / Kahverengi

Kimyasal İçerik 	Organik-İnorganik Materyal Karışımı

Ph Değeri	6 ± 10

Klorür iyonu içeriği (TS EN 480-10)	< %0,1

Alkali Miktarı (TS EN 480-12)	< %10,0

Korozyon Davranışı	Sadece TS EN 934-1 Ek A.1de verilen bileşenleri içerir

Tehlikeli Maddeler 	Tamamen EK-AZ ye Uygundur

ANTAKİM®- NE.WATER-PR.

ANTAKİM –NE. WATER-PR. SERİSİ

TEKNİK BİLGİ

Beton Döküm Klavuzu:

- ANTAKİM®-NE.WATER-PR. kullanırken uygun bir karışım tasarımı dikkate alınmalı ve yerel malzeme kaynakları denenmelidir.

- ANTAKİM®-NE.WATER-PR. kuru çimentoya eklenmemelidir.

- Uygulamadan önce uygunluk testleri yapılmalıdır.

- Su azaltıcı özelliği nedeniyle ANTAKİM®-NE 3000-3001-3002 vb. serisi akışkanlaştırıcılar ile kullanıldığında, beton ayrışmasının oluşmasını önlemek için akışkanlaştırıcıların dozajı denemelerle önceden belirlenmelidir.

- Geçirimsiz beton üretiminde bağlayıcı miktarı da önemli bir parametredir.

- Geçirimsiz beton üretmek için 0,45 oranına sahip düşük Su/Bağlayıcı oranında beton kullanılmalı ve betonun işlenebilir kıvamda olması gerekir. Beton, uygun kürleme ve bakımla büzülme ve çatlaklardan korunmalıdır.

** Önerilen limitlerin üzerindeki dozajlar, priz geciktirmeye ve hava sürüklenmesine neden olablir. Betonun erken kuruma nedeni ile rötre çatlaklarını önlemek için nemli tutulmalı kür uygulanmalıdır.

SİSTEM BİLGİSİ

Uyumluluk:

ANTAKİM®-NE.WATER-PR. Tüm TS EN 197 çimentolarıyla kullanılabilir. Diğer özel çimentolarla birlikte kullanmak için lütfen yerel ANTAKİM YAPI KİMYASALLARI ile iletişime geçin. Diğer kimyasal katkı maddeleriyle önceden karıştırılmamalıdır. Diğer kimyasal katkı maddeleri kullanılacaksa, ürün ayrı olarak eklenmelidir. ANTAKİM®-NE.WATER-PR.  Tüm ANTAKİM Beton Katkı ürünleriyle uyumludur.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLIĞI

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

UYGULAMA TALİMATLARI EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

Tüm aletleri ve uygulama ekipmanlarını kullandıktan hemen sonra suyla temizleyin. Sertleştirilmiş/kürlenmiş malzeme yalnızca mekanik olarak çıkarılabilir.